# Ausschreibungstext Duplex

# Duroplex 2 (Feuerverzinkung und 2-Schicht Nasslack) oder

Thermoplex 2 (Feuerverzinkung und 2-Schicht Pulverlack)

1. Stahlbauteil mit Korrosionsschutz auf der Basis Feuerverzinkung  und Beschichtung in Nass- oder Pulverlack (Duplex-System in Anlehnung an DIN EN ISO 1461 und DIN EN ISO 12944-5 oder DIN 55633).

2. Oberflächenvorbereitung: Verputzen der Verzinkung und Sweep-Strahlen

3. Aufbau des Korrosionsschutzsystems:

1 x Feuerverzinkung 			55-85		μm

1 x 2K-Epoxid-Grundbeschichtung 			60 		μm

1 x 2K-Polyurethan- oder Polyester-Deckbeschichtung 		60 		μm

Total Korrosionsschutz 			175-205 	μm

4. Farbton (RAL, NCS, mcs, DB-Eisenglimmer etc.):

5. Stahl-, Metallbau: 	Preis pro m2 Oberfläche:

Geländer: 		Preis pro Laufmeter:

6. Ausbesserung von Transport-/Montageschäden pauschal

7. Vorbereitungsgrad nach EN 1090