# Ausschreibungstext Feuerverzinken

1. Feuerverzinken (Stückverzinken) gemäß DIN EN ISO 1461

2. Schichtdicke Feuerverzinkung min. 55-85 μm

3. Die Konstruktion ist  feuerverzinkungsgerecht zu fertigen (gemäss DIN EN ISO 14713 und ev. EN 1090, entgraten, Kanten brechen, Zink-Zirkulationslöcher anbringen)

4. Richtarbeiten von Stahlbauprofilen

5. Preis pro kg (Schlosserei/Metallbau) oder pro m2 (Stahlbau)